Технические свойства ПВХ-материала производства завода Еxtruflex (Франция) применяемого для изготовления ПВХ -дверей и полосовых ПВХ-завес:

Свойства Метод теста ПВХ материал стандартный морозостойкий Суперморозостойкий Плотность DIN 53479/A ASTM D792 1,22 г/см3 1,18 г/см3 1,18 г/см3 Твердость по Шору DIN 53505 75 63 61 Воспламеняемость Затухает, не горит Затухает, не горит Затухает, не горит Прочность на разрыв DIN 53455 ASTM D638 NFT 51034 1,60 МПа 1,15 МПа 1,00 МПа Водопоглащение DIN 53495 -0,2% -0,2% -0,2% Прозрачность ASTM D1003 >80% >80% >80% Рабочая температура CLASH BERG +50 °C/0 °C +25 °C/-40 °C +15 °C/-50 °C Звуковой барьер DIN 52210 >35dB >35dB >35dB